## Slide 1: 스케일 불량요인 파악 ~ 제목
변수선택과 예측 모델링을 중심으로
2020 POSCO BIGDATA & AI ACADEMY
B4_문인균

## Slide 2
데이터 분석 - 진행과정 살펴보기
문제 배경
탐색적 분석
이상치 제거
파생변수 생성
모델링
결과
결론
기대효과
한계점
진행 과정

## Slide 3
문제 배경과 현황
압연 공정에서의
Scale 불량 급증
문제 원인
Scale 불량 급증에 따른
고객사의 불만 폭주
발생 이슈
불량 발생의 근본 원인을 탐색 & 이를 통해 개선 기회 도출
발생 원인 | 발생률
압입흠 | 1.3
Scratch | 0.5
두께부족 | 0.4
Scale | 5.0
계 | 7.2

## Slide 4
문제 배경과 현황
제철소 엔지니어들과의 협의를 통해 도출한 잠재적 원인
변수명 | SCALE (종속변수) | FUR_HZ_TEMP | FUR_SZ_TEMP | FUR_EXTEMP | HSB | ROLLING_TEMP_T5 | ROLLING_DESCALING | PT_THICK
설명 | Scale발생 | 가열로 가열대 온도 | 가열로 균열대 온도 | 가열로 추출 온도 | Hot Scaling Breaker | 사상 압연 온도 | 압연간 Descaling 횟수 | 판두께
상관관계 | 비례 | 비례 | 비례 | 비례 | 미적용시 발생 | 비례 | 반비례 | 반비례
위 변수들을 잠재인자로, 추후 분석 결과와 비교

## Slide 5
데이터 분석 – 탐색적 자료분석
수행 절차
데이터 로드
  1개의 종속변수(SCALE), 20개의 독립변수
  720개의 데이터
수치형 범주형 변수 object타입으로 변환
  불량:0, 양품:1
결측치 확인
  결측치 없음
중복데이터 확인
  중복데이터 없음
기본사항 확인

## Slide 6
데이터 분석 – 탐색적 자료분석(이상치 제거 - 연속형)
FUR_EXTEMP 변수 제거
  FUR_SZ_TEMP와 상관계수 1
연속형 변수 확인
박스플랏으로 이상치 확인 후 처리
  ROLLING_TEMP_T5의 경우, 0이 나올 수 평균으로 대체(6개)
  박스플랏을 이용해 이상치 제거(12개)

## Slide 7
데이터 분석 – 탐색적 자료분석(이상치 제거 - 범주형)
FUR_EXTEMP 변수 제거
  FUR_SZ_TEMP와 상관계수 1
범주형 변수 확인
박스플랏으로 이상치 확인 후 처리
  ROLLING_TEMP_T5의 경우, 0이 나올 수 평균으로 대체(6개)
  박스플랏을 이용해 이상치 제거(12개)

## Slide 8
데이터 분석 – 탐색적 자료분석(파생변수 생성)
온도 저하량 파생변수 생성
압연소재의 스케일 저감방법 특허 공보*로부터 압연온도의 차이인 온도 저하량이 SCALE생성에 많은 영향을 미친다는 것을 확인
다음과 같은 수식을 통해 파생변수를 생성FUR_SZ_TEMP - ROLLING_TEMP_T5
*김대현. 압연소재의 스케일 저감방법. 특허 출원번호 10-2009-0104332, 출원일 2009년10월30일, 등록일 2013년03월06일.

## Slide 9
집값 예측모델과 변수산출을 위해 트리기반 모델의 성능을 개선한다.
CV means | CV 오차 | 사용 모델
0.958 | 0.008 | Decision Tree
0.935 | 0.01 | RandomForest
0.923 | 0.024 | DecisionTree
0.869 | 0.025 | LogisticRegression
0.869 | 0.019 | MultipleLayerPerceptron
0.867 | 0.019 | SVC
0.834 | 0.01 | KNeighbors
디폴트 모델 7가지
하이퍼 파라미터를 Default setting으로 위 세 모델을 적합한다.
5-fold CV를 활용하여 5개의 평균과 표준편차를 구해보고, 이후 파라미터 튜닝을 통해 성능을 개선시킨다.
성능이 우수하고, 변수 중요도를 산출할 수 있는 트리기반 모델인 랜덤포레스트를 선택하여 훈련하도록 한다.
데이터 분석 – 모델링

## Slide 10
0.03이상의 값을 가지는 주요 변수들을 활용해 추가 모델 생성
중요변수 산출
변수 산출을 위해 트리기반 모델 적합
Oob_error가 가장 낮은 n_estimators을 찾고, 그리드 서치를 통해 최적의 모델을 학습한 후 변수 중요도 확인
Parameter 학습
데이터 분석 – 모델링
중요한
변수
ROLLING_TEMP_T5 | SUB_TEMP
HSB_1 | HSB_0
FUR_HZ_TEMP | PT_WDTH
FUR_SZ_TIME | PT_THK
STEEL_KIND_C0 | PT_LTH

## Slide 11
데이터 분석 – 모델링
Gradient Boosting
max_depth=2
min_samples_leaf=10
Learning_rate=0.1
Score:
0.907
Support Vector machine
C = 1
Gamma = 0.1
Score:
0.851
Decision Tree
Min_samples_leaf=15
min_samples_split=4
Max_depth=2
Score:
0.907
Random Forest
max_depth=8
min_samples_leaf=2
Min_samples_split=22
Multi Layer perceptron
Solver=
Activation=
Batch_size=
Hidden_layer_sizes=
Score:
0.907
Grid Search를 통해 학습한 모델
Score:
0.859

## Slide 12
데이터 분석 – 모델링
회귀분석 결과
회귀분석 결과

## Slide 13
데이터 분석 – 모델링

## Slide 14
결과

## Slide 15
기대효과 및 개선점